目  录

第一篇：建设工程材料及构配件检测取样

一、建筑工程混凝土试件的检测取样--------------------------------------5

（一）混凝土抗压强度试件----------------------------------5

（二）混凝土抗渗试件---------------------------------------------------------5

（三）粉煤灰混凝土试件------------------------------------6

二、砂浆试件----------------------------------------------6

三、水泥和粉煤灰的检测取样--------------------------------6

（一）水泥------------------------------------------------6

（二）粉煤灰----------------------------------------------7

四、普通混凝土用砂、石的检测取样--------------------------7

（一）砂、石验收------------------------------------------7

(二)取样方法---------------------------------------------8

五、混凝土外加剂的检测取样--------------------------------9

（一)混凝土外加剂-----------------------------------------9

（二)混凝土泵送剂-----------------------------------------9

（三)混凝土膨胀剂-----------------------------------------9

（四)砂浆、混凝土防水剂-----------------------------------9

（五)混凝土防冻剂-----------------------------------------9

（六）混凝土速凝剂----------------------------------------9

（七）聚羧酸系高性能减水剂--------------------------------9

六、钢筋、焊接件及连接件的检测取样------------------------9

（一）热轧钢筋--------------------------------------------10

（二)碳素结构钢-------------------------------------------10

（三)冷轧带肋钢筋-----------------------------------------10

（四）预应力混凝土用钢绞线--------------------------------10

（五）钢筋焊接接头----------------------------------------10

（六）机械连接接头----------------------------------------11

（七）预应力筋锚具、夹具与连接器--------------------------12

七、墙体材料的检测取样------------------------------------12

（一）烧结普通砖------------------------------------------12

（二）烧结多孔砖------------------------------------------12

（三）烧结空心砖和空心砌块--------------------------------12

（四）粉煤灰砖--------------------------------------------12

（五）混凝土实心砖----------------------------------------12

（六）混凝土多孔砖----------------------------------------12

（七）普通混凝土小型空心砌块------------------------------13

（八）蒸压灰砂砖------------------------------------------13

（九）蒸压加气混凝土砌块----------------------------------13

八、防水材料的检测取样------------------------------------13

（一）防水卷材--------------------------------------------13

（二)防水涂料---------------------------------------------13

（三）建筑密封材料----------------------------------------13

（四）其它材料-------------------------------------------13

九、建筑幕墙和门窗的检测取样-----------------------------14

（一）建筑幕墙-------------------------------------------14

（二）建筑门窗-------------------------------------------15

十、钢结构材料的检测取样---------------------------------15

（一）钢结构工程用钢-------------------------------------15

（二）焊接材料-------------------------------------------16

（三）高强度螺栓-----------------------------------------17

（四）网架节点承载力检验---------------------------------17

十一、电气、给排水材料的检测取样------------------------18

## 十二、石材和陶瓷砖-----------------------------------18

（一）石材（大理石、花岗岩）-----------------------------18

（二）陶瓷砖---------------------------------------------18

十三、建筑材料和装饰装修材料有害物质检测----------------18

十四、市政工程------------------------------------------20

（一）回填材料-------------------------------------------20

（二）沥青及沥青混合料-----------------------------------20

（三）混凝土试件-----------------------------------------21

（四）砂浆试件-------------------------------------------21

（五）原材料试验-----------------------------------------21

第二篇：现场工程质量检测

一、建筑安装工程现场质量检测----------------------------23

（一）基础回填-------------------------------------------23

（二）室内环境污染检测-----------------------------------23

（三）综合布线检测---------------------------------------24

（四）建筑地基基础工程检测-------------------------------24

（五）主体结构工程检测-----------------------------------26

（六） 钢结构工程无损检测--------------------------------28

二、市政工程现场检测------------------------------------29

第三篇：建筑节能工程检测

（一）检验依据-------------------------------------------30

（二）检验内容-------------------------------------------30

1、墙体节能工程------------------------------------------31

2、幕墙节能工程------------------------------------------31

3、门窗节能工程------------------------------------------31

4、屋面、地面节能工程------------------------------------32

5、采暖节能工程------------------------------------------32

6、通风与空调节能工程------------------------------------32

7、空调与采暖系统冷热源及管网节能工程--------------------32

8、配电与照明节能工程------------------------------------33

摘编说明----------------------------------------------33

第一篇:建设工程材料及构配件检测取样

一、建筑工程混凝土试件的检测取样

（一）混凝土抗压强度试件
　　根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2002）（2011年版），《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB 50209-2010），《预拌混凝土》（GB14902－2003），用于检查结构构件和建筑地面混凝土强度的试件，应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置规定为：
　　1、每拌制100盘但不超过100立方米的同配合比的混凝土，取样次数不得少于一次；              每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时，其取样次数不得少于一次；
　　2、当一次连续浇筑超过1000立方米时，同一配合比的混凝土每200立方米取样不得少于一次；
　　3、同一楼层、同一配合比的混凝土，取样不得少于一次；

4、建筑地面混凝土试块的组数，按每一层（或检验批）建筑地面工程不少于1组。当每一层（或检验批）建筑地面工程面积大于1000平方米时，每增加1000平方米应增做1组试块；小于1000平方米时按1000平方米计算。当改变配合比时，亦应制作相应组数的试块；
　　5、每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定；

6、对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级，均应留置同条件养护试件；

7、同一强度等级的同条件养护试件，其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定，不宜少于10组，且每项工程不应少于3组。

8、预拌（商品）混凝土，出厂检验试样每100盘相同配合比的混凝土,取样不得少于1次,每一个工作班拌制的相同配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次；

9、对混凝土灌注桩，每浇注50立方米必须有一组标养试件，小于50立方米的桩，每根桩必须有一组标养试件。

注：根据金华市建设局印发的《金华市区建设工程混凝土试件和砌筑砂浆试件管理规定》（金市建建[2008]90号），采用商品混凝土的灌注桩且为非泥浆中连续灌注混凝土时，也可以按每灌注50立方米混凝土留一组标养试件，当一次连续灌注混凝土量小于50立方米时，也不得少于一组标养试件；各组标养试件的强度代表对应范围内的所有桩。

（二）混凝土抗渗试件
　　根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2002）（2011年版）、《地下防水工程质量验收规范》（GB50208－2011），取样与试件留置规定为：

1、地下防水混凝土连续浇筑混凝土量500立方米以下时，同一工程、同一配合比应留置一组（6块）抗渗试块，且每项工程不得少于两组。

2、同时按混凝土抗压强度试件的留置规定制作混凝土抗压强度试件。

（三）粉煤灰混凝土试件

根据《粉煤灰混凝土应用技术规范》（GBJ146－1990），取样与试件留置规定为： 
　　1、对于非大体积粉煤灰混凝土每拌制100立方米，至少成型一组试块；大体积粉煤灰混凝土每拌制500立方米，至少成型一组试块。不足上列规定数量时，每工作班至少成型一组试块。

2、粉煤灰混凝土设计强度等级的龄期：

a、地上工程宜为28d；

b、地面工程宜为28d或60d；

c、地下工程宜为60d或90d；

d、大体积混凝土工程宜为90d或180d。

注：《大体积混凝土施工规范》（《GB50496-2009》）定义：大体积混凝土是指混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m的大体量混凝土，或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有裂缝产生的混凝土。

二、砂浆试件的检测取样

根据《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011，《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010，取样与试件留置规定为：

1、每一检验批且不过超过250立方米砌体中的各类、各强度等级的普通砌筑砂浆，每台搅拌机应至少检查一次，每次至少应制作一组试块。验收批的预拌砂浆、蒸压加气混凝土砌块专用砂浆，抽检可为3组。

2、用于楼地面的砂浆，每一层建筑楼地面工程不应少于一组；当每层建筑地面工程面积超过1000平方米时，每增加1000平方米增做一组试件，不足1000平方米按1000平方米计算。

当改变配合比时，也应按此要求另行制作相应组数的试件。

三、水泥和粉煤灰的检测取样

（一）水泥

1、根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2002）（2011年版），《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203-2011）的要求，水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期进行检查，并应对其强度、安定性、凝结时间、细度及其他必要的性能指标进行复验。
　　2、当使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应进行复验，并按复验结果使用。
　　3、检查数量：每单位工程按同一个生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装水泥不超过200吨为一批，散装水泥以不超过500吨为一批，每批抽样不少于一次，进行细度、凝结时间、安定性、强度试验。
    4、对进场的袋装水泥，每批随机选择20个以上不同的部分，将取样管插入水泥适当深度，用大拇指按住气孔，小心抽出样管，将所取样品放入洁净、干燥、不易污染的容器中。
　　对于散装水泥，当所取水泥深度不超过2m时，采用槽形管式取样器，通过转动取样器内管控制开关，在适当位置插入水泥一定深度，关闭后小心抽出，将所取样品放入洁    净、干燥、不易受污染的容器中  
　　5、取样总量为每批次不少于12kg。

（二）粉煤灰

根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2002）（2011年版）和《用于水泥和混凝土中粉煤灰工程施工质量验收规范》（GB 1596-2005），取样规定为：

粉煤灰应按进场批次抽检，每批不超过200吨，不足200吨的按200吨计。取样应有代表性，可连续取，也可在10个以上不同部位取得样品，总量不少于3 kg。

四、普通混凝土用砂、石的检测取样

（一）砂、石验收
　　根据《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ52－2006)，《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2002）（2011年版），《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203-2011），砂、石的检验取样规定为：

1、使用单位应按同产地同规格分批验收取样送检。用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的，以400立方米或600吨为一验收批。用小型工具(如马车等)运输的，以200立方米或300吨为一验收批。不足者亦为一批计。

当砂或石的质量比较稳定、进料量又较大时，可以1000吨为一验收批。
　　2、对于砂子，每验收批至少应进行颗粒级配、表观密度、堆积密度、含泥量和泥块含量检验；如为海砂还应检验其氯离子含量。
　　3、对于石子，每验收批至少应进行颗粒级配、表观密度、堆积密度、含泥量、泥块含量及针、片状颗粒含量检验。对重要工程或特殊工程应根据工程要求，增加检测项目。碎石应进行强度试验，一般可进行压碎指标检验，配制C60及以上砼时应进行岩石抗压强度检验。

(二)取样方法
　　每验收批取样方法应按下列规定执行：
　　1、在料堆上取样时，取样部位应均匀分布。取样前先将取样部位表层铲除。然后对于砂子由各部位抽取大致相等的8份，组成一组样品。对于石子由各部位抽取大致相等的15份(在料堆的顶部、中部和底部各由均匀分布的5个不同部分取得)组成一组样品。2、从皮带运输机上取样时，应从机尾的出料处用接料器定时抽取，砂为4份，石子为8份，分别组成一组样品。
　　3、从火车、汽车、货船上取样时，应从不同部位和深度抽取大致相等的砂为8份，石子16份，分别组成一组样品。
　　4、若检验不合格时，应重新取样。对不合格项进行加倍复验，若仍有一个试样不能满足标准要求，应按不合格处理。
　　5、取样数量对于砂子，一般30kg，对于石子一般100～120kg。
　　6、每组样品的取样数量，对每单项试验，应不小于下表要求：

砂子每一单项检验项目所需的最小取样质量

| 试验项目 | 最少取样质量（g） |
| --- | --- |
| 筛分析 | 4400 |
| 表观密度 | 2600 |
| 吸水率 | 4000 |
| 紧密密度和堆积密度 | 5000 |
| 含水率 | 1000 |
| 含泥量 | 4400 |
| 泥块含量 | 10000 |
| 石粉含量 | 1600 |
| 人工砂压碎值指标 | 公称粒径：5.00～2.50 mm，2.50～1.25 mm，1.25～0.63 mm，0.63～0.315 mm，0.315～0.160 mm，每个粒级各需1000g。 |

碎石、卵石每一单项检验项目所需的最小取样质量  （单位：kg）

| 试验项目 | 最大公称粒径（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 63 | 80 |
| 筛分析 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
| 表观密度 | 7 | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 | 24 | 24 |
| 含水率 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| 吸水率 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 32 |
| 堆积密度 | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 120 | 120 |
| 含泥量 | 8 | 8 | 24 | 24 | 40 | 40 | 80 | 80 |
| 泥块含量 | 8 | 8 | 24 | 24 | 40 | 40 | 80 | 80 |
| 针片状含量 | 12 | 4 | 8 | 8 | 20 | 40 | / | / |

注：压碎指标、碱-骨料反应检验，应按试验要求的颗粒及重量取样。

7、若检验不合格时，应重新取样。对不合格的项目，进行加倍复验。若仍有一个项目不能满足标准要求，应按不合格产品处理。

五、混凝土外加剂的检测取样

根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2002）（2011年版）、《混凝土外加剂应用技术规范》（GB 50119-2003）、《混凝土外加剂》(GB8076-2008)、《混凝土膨胀剂》GB23439-2009、《砂浆、混凝土防水剂》JC474-2008、《混凝土防冻剂》JC475-2004、《喷射混凝土用速凝剂》JC477-2005、《聚羧酸系高性能减水剂》JG/T223-2007，混凝土外加剂取样规定为：
(一) 混凝土外加剂
    掺量大于等于1%同种外加剂每一批号为100吨，掺量小于1%的每一批号为50吨。不足100吨或50吨的也应按一个批号计，同一批号的产品必须混合均匀。
　　每一批号取样量不少于0.2吨水泥所需用的外加剂量。
(二) 混凝土泵送剂
　    掺量大于等于1%同种外加剂每一批号为100吨，掺量小于1%的每一批号为50吨。不足100吨或50吨的也应按一个批号计，同一批号的产品必须混合均匀。
　　每一批号取样量不少于0.2吨水泥所需用的泵送剂量。
(三) 混凝土膨胀剂
　　日产量超过200吨时，以不超过200吨为一批；不足200吨时，以日产量作为一批。

每批取样应具有代表性，可连续取，也可以从20个以上不同部位取等量样，总量不少于10kg。
(四) 砂浆、混凝土防水剂
　　年产500吨以上的，每50吨为一批；年产500吨以下的，每30吨为一批。同批的产品必须混合均匀。
    每批取样量不少于0.2吨水泥所需的防水剂量。
(五) 混凝土防冻剂
　　同一品种防冻剂，每50吨为一批，不足50吨也可作一批。

每批取样量不少于0.15吨水泥所需用的防冻剂量(以其最大掺量计)。
(六) 混凝土速凝剂
　　每20吨为一批，不足20吨也可作为一批。
　　每一批应从16个不同点取样，每个点取样250g，共取4000g。

（七）聚羧酸系高性能减水剂

同一品种的聚羧酸系高性能减水剂，每100吨为一批，不足100吨也为一批。

每一批号取样量不少于0.2吨水泥所需的聚羧酸系高性能减水剂量。

六、钢筋、焊接件及连接件的检测取样

根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)（2011年版），《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003)，《钢筋机械连接通用技术规程》（JGJ107-2010），《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》(JGJ85-2010)，《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》(GB1499.1-2008)，《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007))，《钢筋混凝土用余热处理钢筋》(GB13014-1991)，《碳素结构钢》(GB/T700-2006)，《冷轧带肋钢筋》(GB13788-2008)，《预应力混凝土用钢绞线》（GB/T 5224-2003），钢筋、焊接件及连接件的取样规定为：

（一）热轧光圆钢筋
1、组批规则
以同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态，不超过60吨为一批。
2、取样方法

1）尺寸、重量：测量钢筋重量偏差，试样应从不同根钢筋上截取，数量不少于5支，每支试样长度不小于500mm，尺寸逐支测量。

2）物理性能：
　　任选两根钢筋上切取，拉伸、冷弯各切取两个试样；

在切取试样时，应将钢筋端头的500mm去掉后再切取。
(二)碳素结构钢
    1、组批规则
　　以同一牌号、同一炉罐号、同一品种、同一尺寸、同一交货状态，不超过60吨为一批。
    2、取样方法：

1）尺寸、重量：测量钢筋重量偏差，试样应从不同根钢筋上截取，数量不少于5支，每支试样长度不小于500mm，尺寸逐支测量。

2）物理性能：
    任选两根钢筋上切取，拉伸、冷弯各切取两个试样；
　　在切取试样时，应将端头的500mm去掉后再切取。
(三)冷轧带肋钢筋

1、组批规则
   冷轧带肋钢筋每批以同一牌号、同一炉罐号、同一品种、同一尺寸、同一交货状态，不超过60吨为一批。
    2、取样方法：

1）冷轧带肋钢筋的力学性能和工艺性能应逐盘检验，从每盘任一端截去500mm以后，取两个试样，拉伸试样长500mm，冷弯试样长400mm。

2）尺寸、重量：测量钢筋重量偏差，试样应从不同根钢筋上截取，数量不少于5支，每支试样长度不小于500mm，尺寸逐支测量。

3）、逐盘或逐捆做1个拉伸试样，牌号CRB550每批做2个弯曲试验，牌号CRB650及其以上每批做2个反复弯曲试验。

（四）预应力混凝土用钢绞线

1、预应力混凝土用钢绞线应成批验收，每批由同一牌号，同一规格、同一生产工艺制成的钢绞线组成，每批重量不大于60吨。

2、从每批钢绞线中任取3盘，进行表面质量、直径偏差、捻距和力学性能试验。如每批少于3盘，则应逐盘进行上述检验。屈服强度和松弛试验每季度抽验一次，每次不得少于1根。

3、从每盘所选的钢绞线端部正常部位截取1根750mm的试样进行试验。

（五） 钢筋焊接接头的取样
1、取样规定

根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)（2011年版） ，《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003)。
    A、钢筋闪光对焊接头取样规定
　　a 在同一台班内，由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少，可在一周之内累计计算；累计仍不足300个接头，应按一批计算。
　　b 力学性能检验时，应从每批接头中随机切取6个试件，其中3个做拉伸试验，3个做弯曲试验。
　　c 焊接等长的预应力钢筋（包括螺丝端杆与钢筋）时，可按生产时同等条件制作模拟试件。
　　d 螺丝端杆接头可只做拉伸试验。
　　e 封闭环式箍筋闪光对焊接头，以600个同牌号、同规格的接头为一批，只做拉伸试验。
　　f 当模拟试件试验结果不符合要求时，应进行复验。复验应从现场焊接接头中切取，其数量和要求与初始试验相同。
    B、钢筋电弧焊接头取样规定
　　a 在现浇混凝土结构中，应以300个同牌号、同型式接头作为一批；在房屋结构中，应在不超过二楼层中300个同牌号、同型式接头作为一批。每批随机切取3个接头，做拉伸试验。
　　b 在装配式结构中，可按生产条件制作模拟试件，每批3个，做拉伸试验。
　　c 钢筋与钢板电弧搭接焊接头可只进行外观检查。
　　d 模拟试件的数量和要求应与从成品中切取时相同。当模拟试件试验结果不符合要求时，复验应再从成品中切取，其数量和要求与初始试验时相同。
　　注：在同一批中若有几种不同直径的钢筋焊接接头，应在最大直径接头中切取3个试件。
    C、钢筋电渣压力焊接头取样规定
　　在现浇混凝土结构中，应以300个同牌号钢筋接头作为一批；在房屋结构中，应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批；当不足300个接头时，仍应作为一批。每批接头中随机切取3个试件做拉伸试验。
　　 注：在同一批中若有几种不同直径的钢筋焊接接头，应在最大直径接头中切取3个试件。
    D、钢筋气压焊接头取样规定
　　a、在现浇混凝土结构中，应以300个同牌号钢筋接头作为一批；在房屋结构中，应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批；当不足300个接头时，仍应作为一批。
　　b、在柱、墙的竖向钢筋连接中，应从每批接头中随机切取3个接头做拉伸试验；在梁、板的水平钢筋连接中，应另切取3个接头做弯曲试验。
　　注：在同一批中若有几种不同直径的钢筋焊接接头，应在最大直径接头中切取3个试件。 　
    2、试件长度　
    拉伸和弯曲试件长度根据焊接方法、试样直径和检测设备确定。

(六）机械连接接头

根据《钢筋机械连接通用技术规程》（JGJ107-2010），取样规定为：

1、钢筋连接工程开始前及施工过程中，应对每批进场钢筋进行接头工艺检验，取样按以下进行：
　　a 每种规格钢筋的接头试件不应少于3根；
　　b 钢筋母材抗拉强度试件不应少于3根，且应取接头试件的同一根钢筋；

2、接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头，以500个为一个验收批进行检验与验收，不足500个也作为一个验收批。对接头的每一验收批，必须在工程结构中随机截取3个试件作抗拉强度试验。

3、接头试件尺寸

试件长度根据试样直径和检测设备确定。

（七）预应力筋锚具、夹具与连接器

根据《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》(JGJ85-2010)，预应力筋锚具、夹具与连接器取样规定为：

1、预应力筋锚具、夹具与连接器验收批的划分，在同种材料和同一生产工艺条件下，锚具应以不超过2000套组为一个验收批；夹具、连接器以不超过500套组为一个验收批。获得第三方独立认证的产品，检验批的批量可扩大1倍.

2、应从外观检查和硬度检验均合格的锚具中抽取，与相应规格和强度等级的预应力筋组成3对预应力筋-锚具组装件，进行静载锚固性能试验，当有一个试件不符合要求时，应另取双倍数量锚具重做试验，如仍有不合格，则该批锚具（夹具与连接器）为不合格品。

3、硬度试验，从每批中抽取3%且不少于5套（多孔夹片式锚具的夹片，每套夹片抽取6片）进行检验。当有一个零件不合格时，应另取双倍数量的零件重做试验，如仍有一件不合格，则应对本批产品逐个检查，合格者方可使用。

七、墙体材料的检测取样

根据砌体《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011），《烧结普通砖》（GB5101-2003），《烧结多孔砖》（GB13544-2000），《烧结空心砖和空心砌块》(GB13545-2003) ，《粉煤灰砖》(JC239-2001),《混凝土实心砖》GB/T21144-2007，《混凝土多孔砖》JC934-2004， 《普通混凝土小型空心砌块》（GB82398-1997），,《蒸压加气混凝土砌块》（GB11968-2006），《蒸压灰砂砖》(GB11945-1999),墙体材料的取样规定为：

（一）烧结普通砖

现场抽检按15万块为一批，不足15万块也作为一批。用随机抽样法从外观质量和尺寸偏差检验合格的样品中抽取15块，其中10块进行抗压强度检验，5块备用。

（二）烧结多孔砖

现场抽检按10万块为一批，不足10万块也作为一批用随机抽样法从外观质量和尺寸偏差检验合格的样品中抽取15块，其中10块进行抗压强度检验，5块备用

（三）烧结空心砖和空心砌块

现场抽检按10万块为一批，不足10万块也作为一批，用随机抽样法从外观质量和尺寸偏差检验合格的样品中抽取15块，其中10块进行抗压强度检验，5块备用。

（四）粉煤灰砖

检验批按10万块为一批，不足10万块也作为一批。用随机抽样法从外观质量和尺寸偏差检验合格的样品中抽取15块，其中大面抗压、条面抗压各5块，5块备用。

（五）混凝土实心砖

同一种原材料、同一工艺生产、相同质量等级的15万块为一批，不足15万块也作为一批。用随机抽样法从外观质量和尺寸偏差检验合格的样品中抽取15块，其中10块进行抗压强度检验，5块备用。

（六）混凝土多孔砖

同一种原材料、同一工艺生产、相同外观质量等级、强度等级的10万块为一批，不足10万块也按一批计。用随机抽样法从外观质量和尺寸偏差检验合格的样品中抽取15块，其中10块进行抗压强度检验，5块备用。

（七）普通混凝土小型空心砌块

以用同一种原材料配成同强度等级的混凝土，用同一种工艺制成的同等级的1万块为一批，不足1万块也作为一批。用随机取样法从外观质量检验合格的样品中抽取10块，5块进行抗压强度检验，5块备用。

（八）蒸压灰砂砖

检验批按10万块为一批，不足10万块也作为一批。强度检验的样品，用随机取样法从外观质量和尺寸偏差检验合格的样品中抽取3组共15块，其中2组进行抗压强度和抗折强度检验，1组备用。

（九）蒸压加气混凝土砌块

检验批按同品种、同规格、同等级的1万块为一批，不足1万块也作为一批。用随机取样法从外观质量和尺寸偏差检验合格的样品中抽取3组共18块进行干密度抗压强度试验。

八、防水材料的检测取样

根据《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2002）、《地下防水工程质量验收规范》（GB50208-2011），防水材料的取样规定为：

(一)防水卷材

1、同一品种、牌号、规格的卷材（沥青、合成高分子、高聚物改性沥青防水卷材），抽样数量为大于1000卷抽取5卷；500～1000卷抽取4卷；100～499卷抽取3卷；小于100卷抽取2卷，进行规格和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中，任取一卷作物理性能检验。沥青防水卷材复试内容：纵向拉力，耐热度，柔度，不透水性；高聚物改性沥青防水卷材复试内容：拉力、最大拉力时延伸率、低温、柔度、不透水性；合成高分子防水卷材复试内容：断裂拉伸强度，扯断伸长率，低温弯折，不透水性。

2、在外观质量达到合格的卷材中，将取样卷材切除距外层卷头2500mm后，顺纵向切取长度为2000mm的全幅卷材试样进行封扎，送检物理性能测定。
  (二)防水涂料

1、同一规格、品种、牌号的高聚物改性沥青、合成高分子、无机防水涂料，每10吨为一批，不足10吨者按一批进行抽检。高聚物改性沥青防水涂料复试内容：固含量，耐热度，柔度，不透水性，延伸；合成高分子防水涂料复检内容：固体含量，拉伸强度，断裂延伸率，不透水性；无机防水涂料复检内容：抗折强度，粘结强度，抗渗性。

2、同一规格、品种、牌号的有机防水涂料，每5吨为一批，不足5吨也按一批计；复试内容：固体含量，拉伸强度，断裂延伸率，柔性，不透水性。

3、在外观质量合格的防水涂料中抽取样品，取样数量为2kg。

（三）建筑密封材料

1、改性石油沥青密封材料以同一品种、同一类型的每2吨为一批，不足2吨按一批计；复试内容：低温柔性，拉伸粘结性。

2、合成高分子密封材料以同一等级、同一类型的1吨为一批，不足1吨按一批进行检验。复试内容：拉伸粘结性，柔性。

（四）其它材料

1、胎体增强材料，每3000m2为一批，不足3000m2按一批抽样。复试内容：拉力，延伸率。

2、遇水膨胀橡胶止水带，每月同标记的膨胀橡胶止水带产量为一批抽样。复试内容：拉伸强度，扯断伸长率，体积膨胀倍率。

3、聚合物水泥防水砂浆：每10t为一批，不足10t按一批抽样。复检内容：7d粘结强度、7d抗渗性、耐水性。

九、建筑幕墙和门窗的检测取样

（一） 建筑幕墙

1、检验依据

（1）《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210—2001）。

（2）《建筑幕墙》（GB/T21086—2007）。

（3）《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102—2003）。

（4）《金属与石材幕墙工程技术规范》（JGJ133-2001）

（5）《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》（GB/T15227—2007）。

（6）《天然饰面石材试验方法》（GB/T9966.1~9966.8—2001）。

（7）《建筑材料放射性核素限量》(GB6566-2010) 。

（8）《建筑用硅酮结构密封胶》（GB16776—2005）。

（9）《石材用建筑密封胶》(GB／T23261-2009)。

（10）《建筑锚栓抗拔、抗剪性能试验方法》（DG/TJ08—003—2000）。

2、检验内容

（1）石材的弯曲强度、室内用花岗石的放射性；

（2）硅酮结构密封胶的相容性和剥离粘结性；

（3）石材用密封胶的耐污染性；

（4）后置埋件的现场拉拔强度；

（5）幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能；

（6）铝塑复合板的剥离强度。

3、取样要求

（1）、取样批量和数量

同一厂家生产的同一品种、同一类型的进场材料应至少抽取一组样品进行复验。

（2）、样品数量、尺寸

A、石材的弯曲强度

试样厚度（H）可按实际情况确定，当试样厚度（H）不大于68mm时，宽度为100mm；当试样厚度大于68mm时，宽度为1.5H。试样长度为10×H+50mm，长度尺寸偏差±1mm，宽度、厚度尺寸偏差±0.3mm。

每种试验条件下的试样取五个为一组。如进行干燥、水饱和条件下的垂直和平行层理的弯曲强度试验应制备20个试样。

B、室内用花岗石的放射性

随机抽取样品两份，每份不少于3kg。一份密封保存，另一份作为检验样品。

C、幕墙用结构胶相容性试验

结构胶3支；玻璃：8块（76*50mm）；石材：4块（150*80mm）；铝板：4块（150*80mm）；铝型材：8根（长：150mm）；配套附件（双面胶条或泡沫棒）：1m。同时应注明所用各类材料的产品名称、规格及生产厂家。

D、石材用密封胶污染性

基材尺寸为25mm×25mm×75mm，共需24块基材，制成12个试件。

底涂料：当制造商推荐使用底涂料时，则每个试件的两块基材中，一块基材加底涂料，另一块不加底涂料，试验结束后，分别记录加底涂料和不加底涂料基材的污染值。

E、铝塑复合板180°剥离试验

应在3张整板上取样，试样尺寸：25mm×350mm，试样数量为6块，取样位置为距板边距离不得少于50mm，每张板沿纵向横向各取1块。

试样应标明品种、规格尺寸、等级，采用的产品标准。

F、后置埋件的现场拉拔强度试验

取相同类型、相同规格和相同混凝土设计强度等级的三处锚栓，各处数量均应不少于3个。

（二）建筑门窗

1、检验依据

（1）《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210—2001）

（2）《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

（3）《铝合金门窗》GB/T8478-2008

（4）《增塑聚氯乙烯塑料门》JG/T180-2005

（5）《增塑聚氯乙烯塑料窗》JG/T140-2005

（6）《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008

（7）《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》JG/T211-2007

（8）《建筑外窗保温性能分级及检测检测方法》GB/T8484-2008

2、检验内容

建筑外墙金属窗、塑料窗的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能，传热系数，玻璃遮阳系数、可见光透射比，中空玻璃露点。

3、取样要求

同一厂家、同一品种、同一类型至少检测一组（三樘）。

十、钢结构材料的检测取样

（一）钢结构工程用钢

1、检验依据

（1）《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）。

（2）《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2004）。

（3）《优质碳素结构钢》（GB/T699—1999）。

（4）《碳素结构钢》（GB/T700—2006）。

（5）《低合金高强度结构钢》（GB/T1591-2008）。

（6）《桥梁用结构钢》（GB/T714—2008）。

（7）《焊接结构用耐候钢》（GB/T4172-2000）。

（8）《高耐候结构钢》（GB/T4171-2000）。

（9）《高层建筑结构用钢板》（YB4104—2000）。

2、检验范围和内容

（1）检测范围

以下情况应对钢结构工程用钢进行见证取样复验：

A、国外进口钢材，但有国家出入境检验部门的检验报告且检验项目内容能涵盖设计和合同要求的除外；

B、钢材混批；

C、板厚等于或大于40mm，且设计有Z向性能要求的厚板；

D、建筑结构安全等级为一级，对大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材；

E、设计有复验要求的钢材；

F、对质量有疑义的钢材。主要指：对质量证明文件真伪有疑义、质量证明文件不全（如缺少合格证、材质单等）、质量证明文件中的内容少于设计要求的项目（如强度、化学成分等主要指标）等钢材。

（2）检验内容

钢结构工程用钢应按现行国家产品标准进行检验，检测项目：屈服强度、抗拉强度、屈强比、断后伸长率、断面收缩率、冷弯性能、冲击性能、超声波探伤、化学分析等。

3、取样要求

取样批量和数量：常用钢材试样（化学分析和力学性能）取样要求和数量见下表。表中的批由同一牌号、同一质量等级、同一炉罐号、同一品种、同一尺寸、同一交货状态组成。一般情况下，每批的重量应不大于60t。

常用钢材试样（化学分析和力学性能）取样批量和数量

| 种类 项目 | 化学成分 | 拉伸试验 | 弯曲试验 | 常温冲击 | 低温冲击 | 时效冲击 | Z向性能 | 超声波探伤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 碳素结构钢 | 1/炉罐 | 1/批 | 1/批 | 3/批 | 3/批 | — | — | — |
| 优质碳素结构钢 | 1/炉罐 | 2/批 | — | 2/批 |  | — | — | — |
| 低合金高强度结构钢 | 1/炉罐 | 1/批 | 1/批 | 3/批 | 3/批 | — | — | — |
| 焊接结构用耐候钢 | 1/炉罐 | 1/批 | 1/批 | 3/批 | — | — | — | — |
| 高耐候结构钢 | 1/炉罐 | 1/批 | 1/批 | 3/批 | — | — | — | — |
| 桥梁结构钢 | 1/炉罐 | 1/批 | 1/批 | 3/批 | 3/批 | 3/批 | — | — |
| 高层建筑用钢 | 1/炉罐 | 1/批 | 1/批 | 3/批 | 3/批 |  | 3/批 | 逐张 |

（二） 焊接材料

1、检验依据

（1）《堆焊焊条》（GB/T984—2001）。

（2）《碳钢焊条》（GB/T5117—1995）。

（3）《低合金钢焊条》（GB/T5118—1995）。

（4）《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》（GB/T5293—1999）。

（5）《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》（GB/T8110—2008）。

（6）《碳钢药芯焊丝》（GB/T10045—2001）。

（7）《熔化焊用钢丝》（GB/T14957—1994）。

2、检验范围和内容

（1）、检测范围

出现以下钢结构工程的焊接材料进行见证取样复验：

A、建筑结构安全等级为一级的一、二级焊缝。

B、建筑结构安全等级为二级的一级焊缝。

C、大跨度结构中一级焊缝。

D、重级工作制吊车梁结构中一级焊缝。

E、设计要求。

（2）、检验内容

钢结构中常用的焊接材料应按现行国家产品标准进行检验，常用的检验项目有钢丝的化学成分、熔敷金属的化学成分、熔敷金属的力学性能以及焊条药皮的含水量等。

3、取样要求

（1）、取样批量和数量

每一生产批号取一个样。

（2）、熔敷金属制样要求

焊接材料除钢丝外，一般在专门制备的熔敷金属试板上进行化学成分和力学性能试验。

（三）高强度螺栓

1、检验依据

（1）《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205—2001）；

（2）《钢结构用高强度大六角头螺栓》（GB/T1228—2006）。

（3）《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》（GB/T3632—2008）。

2、检验内容

高强度大六角头螺栓连接副的扭矩系数、扭剪型高强度螺栓连接副的紧固轴力（预拉力）和高强度螺栓连接副抗滑移系数。

3、取样要求

（1）高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副的取样。

高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副的检验应按批进行，同一材料、炉号、螺纹规格、长度（当螺栓长度不大于100mm时，长度相差不大于15mm；螺栓长度大于100mm时，长度相差不大于20mm，可视为同一长度）、机械加工、热处理工艺及表面处理工艺的螺栓为同批；同一材料、炉号、螺纹规格、机械加工、热处理工艺及表面处理工艺的螺母为同批；同一材料、炉号、规格、机械加工、热处理工艺及表面处理工艺的垫圈为同批。由同批螺栓、螺母及垫圈组成的连接副为同批连接副。同批连接副的最大批量为3000套，检验时每批抽取8套。

（2）高强度螺栓连接抗滑移系数样品的制作

高强度螺栓连接抗滑移系数试验在专门制作的双摩擦面的二栓拼接的拉力试件上进行，制造厂和安装单位应分别以钢结构制造批为单位进行抗滑移系数试验，制造批可按分部子分部工程划分规定的工程量每2000吨为一批，不足2000吨的可视为一批，选用两种及两种以上表面处理工艺时每种处理工艺应单独检验。试件与所代表的钢结构件应为同一材质、同批制作、采用同一摩擦面处理工艺和具有相同的表面状态，并应用同批同一性能等级的高强度螺栓连接副，在同一环境条件下存放。每批三组试件。

（四） 网架节点承载力检验

1、检验依据

（1）《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205—2001）。

（2）《网架结构工程质量检验评定标准》（JGJ78—1991）。

（3）《网架结构设计与施工规程》（JGJ7—1991）。

（4）《钢网架检验及验收标准》（JG12—1999）。

2、检验内容

建筑结构安全等级为一级，跨度40m及以上的公共建筑钢网架结构，且设计有要求时，应对焊接球节点和螺栓球节点进行节点承载力试验。

（1）焊接球节点应按设计指定规格的球及其匹配的钢管焊接成试件，进行单向受拉、受压承载力试验；

（2）螺栓球节点应按设计指定规格的球最大螺栓孔螺纹进行抗拉强度保证荷载试验。

3、取样要求

每项试验每批随机取3个试件进行试验。

十一、电气、给排水材料的检测取样

根据《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)，电气、给排水工程材料取样规定为：

1、电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能的取样：

每个单位工程同一厂家、同一型号的电线、电缆取样不少于1组 ， 每组取25米。

2、插座、开关电气和机械性能的取样：

每个单位工程同一厂家、同一型号的插座、开关取样不少于1组，每组不少于6个试样。

3、建筑用给、排水管材及管件取样：

每批（同原料、同配方、同工艺、同规格）管材及管件各取样不少于1组，管材每组取长6×1m；管件每组15个。

4、阀门强度和严密性试验取样：

同牌号、同规格、同型号为一批，每批按总数量的10%且不少于1个送检，主干管上起切断作用的闭路阀门均要送检。

## 十二、石材和陶瓷砖

根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》  （GB50210-2001），《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010），《外墙饰面砖工程施工及验收规程》（JGJ126-2000），《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》（JGJ110-2008），石材和陶瓷砖取样规定为：

（一）石材（大理石、花岗岩）

每一单位工程同一厂家、同一品种、类型、等级为一批，每批至少抽检一组做尺寸、外观质量、物理性能和放射性检验。

（二）陶瓷砖

每一单位工程每50~500m2为一检验批，每检验批至少抽检一组做尺寸、表面质量、物理性能和放射性检验。

十三、建筑材料和装饰装修材料有害物质检测

1、检验依据

（1）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325—2010）。

（2）《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210—2001）。

2、取样要求

（1）每单位工程无机非金属材料，人造板材，涂料、胶粘剂、处理剂抽样复验不少于1次。

（2）天然花岗岩石材或瓷质砖使用面积大于200 m2时，每200 m2应对不同产品、不同批次材料分别进行放射性指标复验。

（3）每一种人造板材面积大于500 m2时，每500m2应对不同产品、不同批次材料分别进行游离甲醛含量或游离甲醛释放量指标复验。

3、取样数量

建筑材料和装饰装修材料有害物质检测取样数量

| 序号 | 材料类别 | 建材名称 | 检测项目 | 取样量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无机非金属 建筑主体材料 | 砂 | 放射性 | 不少于6kg/份 |
| 2 |  | 石 | 放射性 | 不少于6kg/份 |
| 3 |  | 砖 | 放射性 | 不少于2块(6kg)/份 |
| 4 |  | 水泥 | 放射性 | 不少于6kg/份 |
| 5 |  | 混凝土 | 放射性 | 不少于6kg/份 |
| 6 |  | 混凝土预期制构件 | 放射性 | 不少于6kg/份 |
| 7 |  | 砌块 | 放射性 | 不少于3块(6kg)/份 |
| 8 | 无机非金属 装修材料 | 大理石 | 放射性 | 不少于6kg/份 |
| 9 |  | 花岗石 | 放射性 | 不少于6kg/份 |
| 10 |  | 瓷质墙、地砖 | 放射性 | 不少于2块(6kg)/份 |
| 11 |  | 建筑卫生陶瓷 | 放射性 | 不少于6kg/份 |
| 12 |  | 石膏板 | 放射性 | 不少于6kg/份 |
| 13 | 涂料 | 水性涂料 | 甲醛+VOCs | 不少于1L/份 |
| 14 |  | 溶剂型涂料或家具漆 | 苯+VOCs+TDI（聚氨酯类） | 不少于1L/份 |
| 15 | 胶粘剂 | 水性胶粘剂 | 甲醛+VOCs | 不少于1L/份 |
| 16 |  | 溶剂型胶粘剂 | 苯+VOCs+TDI（聚氨酯类） | 不少于1L/份 |
| 17 | 处理剂 | 水性处理剂 | 甲醛+VOCs | 不少于1L/份 |
| 18 |  | 混凝土外加剂 | 甲醛+氨 | 不少于1L/份 |
| 19 |  | 水性阻燃剂或防火涂料 | 甲醛+VOCs | 不少于1L/份 |
| 20 |  | 防水剂 | 甲醛+VOCs | 不少于1L/份 |
| 21 |  | 防腐剂 | 甲醛+VOCs | 不少于1L/份 |
| 22 |  | 防虫剂 | 甲醛+VOCs | 不少于1L/份 |
| 23 | 人造木板 | 饰面人造木板 | 甲醛 | 不少于1m2/份 |
| 24 |  | 刨花板 | 甲醛 | 不少于1 m2/份 |
| 25 |  | 细木工板 | 甲醛 | 不少于1 m2/份 |
| 26 |  | 胶合板 | 甲醛 | 不少于1 m2/份 |
| 27 |  | 高、中、低密度 | 甲醛 | 不少于1 m2/份 |
| 28 | 其他 | 地毯衬垫 | 甲醛 | 不少于3 m2/份 |
| 29 |  | 地毯 | 甲醛 | 不少于3 m2/份 |
| 30 |  | 壁纸 | 甲醛 | 不少于1 m2/份 |
| 31 |  | 壁布 | 甲醛 | 不少于3 m2/份 |
| 32 |  | 帷幕 | 甲醛 | 不少于3 m2/份 |
| 33 |  | 粘合木结构材料 | 甲醛 | 不少于3 件/份 |
| 34 |  | 保温泡沫板（内墙用） | 甲醛 | 不少于3 m2/份 |

4、取样方法

在施工或使用现场抽取样品时，必须从同一地点、同一类别、同一规格的建筑材料或装饰装修材料中随机抽取1份，并立即用不会释放或吸附污染物的包装材料将样品密封后送检。

十四、市政工程

（一）土工材料

根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008） ，《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）,《公路土工试验规程》（JTG　E40-2007），《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》（JTG　E51-2009），《公路工程集料试验规程》（JTG　E42-2005），《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011），市政工程部分材料取样规定为：

1、土：

复试内容为：天然含水率、液限、塑限、击实试验、承载比(CBR试验)，检查频率：每单位工程每种土做一组试验，送样量：150 kg。

2、统砂、宕渣(路基)：

复试内容为最大干密度，检查频率：每单位工程每种材料做一组试验；送样量：140kg。

3、水泥稳定土基层：

复试内容为：粒料压碎值、颗粒分析，水泥稳定土配合比设计、无侧限抗压强度。

粒料压碎值、颗粒分析及配合比设计检查频率：每单位工程每规格、每等级各做一组，送样量：水泥：30 kg，集料：统砂400 kg；级配碎石：150 kg/每种。

无侧限抗压强度，检查频率：每2000m2一组；送样量：100kg。

4、级配砂砾及级配砾石基层：

复试内容为含泥量、针片状含量、压碎值、颗粒分析。检查频率：每批抽检1次；送样量：200kg。

5、级配碎石及级配碎砾石基层：

复试内容为针片状含量、压碎值、颗粒分析。检查频率：每批抽检1次；送样量：100kg。

（二）沥青及沥青混合料

根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008），《公路工程集料试验规程》JTG E42-2005,《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004），《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTG E20-2011），沥青及沥青混合料取样规定为：

1、粗集料(>2.36mm)：

复试内容为：含泥量及泥块含量、针片状颗粒含量、颗粒组成(筛分)、压碎值、洛杉矶磨耗值、密度与吸水率，检查频率：每单位工程每规格、每批次(60t)抽检1次；送样量：100kg。

2、细集料(0-2.36mm)：

复试内容为颗粒组成(筛分)、密度与吸水率、含泥量及泥块含量，检查频率：每单位工程每规格、每批次(60t)抽检1次；送样量：20kg。

3、矿粉(0-0.6mm)：

复试内容为颗粒组成(筛分)、密度，检查频率：每单位工程每规格、每批次(60t)抽检1次；送样量：2kg。

4、沥青：

复试内容为针入度、软化点、延度、密度、溶解度，检查频率：按同一生产厂家、同一品种、同一标号、同一批号连续进场的沥青(石油沥青每100t为1批，改性沥青每50t为1批)每批次抽检1次；送样量：5 kg。

5、沥青混凝土：

(1)复试内容为沥青混凝土配合比设计，检查频率：每单位工程、每型号1次，送样量：沥青：10 kg，各粗集料+细集料+矿粉＝40 kg/规格+40 kg+5 kg 。

(2)复试内容为沥青用量(油石比)、沥青混合料或沥青混凝土芯样马歇尔试验、沥青混合料单轴压缩、沥青混合料弯曲等，检查频率：每日、每品种检查1次，送样量：60 kg。

（三）混凝土试件

根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008），《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008），《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008），《城市桥梁工程程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008），市政工程混凝土强度试件取样按下列规定：

1、水泥混凝土路面面层混凝土弯拉强度试块留置：每100立方米的同配合比的混凝土，取样1次，做混凝土弯拉强度试验；不足100立方米时按1次计。每次取样应至少留置1组标准养护试件。同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定，最少1组。

2、结构构件和构筑物的抗压强度试块留置：

（1）每拌制100盘但不超过100立方米的同配合比的混凝土，取样次数不得少于一次；（2）每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时，其取样次数不得少于一次；
（3）当一次连续浇筑混凝土超过1000立方米时，同一配合比的混凝土每200立方米取样不得少于一次；

（4）、每次取样应至少留置1组标准养护试件。同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。

3、抗渗试块的留置：

（1）同一配合比的混凝土，每构筑物按底板、池壁和顶板等部位，每一部位每浇筑500立方米混凝土为一个验收批，留置一组，每组六块；

（2）同一部位混凝土一次连续浇筑超过2000立方米时，每浇筑1000立方米混凝土为一个验收批，留置一组，每组六块。

（3）同时按混凝土抗压强度试件的留置规定制作混凝土抗压强度试件。

4、抗冻试块的留置：

（1）同一抗冻等级的抗冻混凝土试块，每构筑物留置不少于一组；

（2）同一个构筑物中，同一抗冻等级的抗冻混凝土用量大于2000立方米时，每增加1000立方米混凝土增加留置一组试块。

（3）同时按混凝土抗压强度试件的留置规定制作混凝土抗压强度试件。

（四）砂浆试件

根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008），《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008），《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008），《城市桥梁工程程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008），市政工程砌筑砂浆强度试件取样按下列规定：

1、排放构筑物、水处理构筑物砌筑砂浆试块的留置：同一类型、强度等级砂浆，每砌筑100立方米砌体的砂浆作为一个验收批，强度值应至少检查一次，每次应留置试块一组；砂浆组成材料有变化时，应相应增加试块留置数量。

2、管道附属构筑物砂浆试块的留置：每50立方米砌体或混凝土每浇筑1个台班留置试块一组；砂浆组成材料有变化时，应相应增加试块留置数量。

3、人行道铺筑式面层砂浆试块的留置：同一配合比每1000m21组。

4、铺砌式面层砂浆试块的留置：同一配合比每1000m2　1组。

（五）原材料及构配件试验

1、钢筋原材与连接件、水泥、混凝土掺合料、混凝土外加剂、骨料等送检同建筑工程。

2、锚具、夹片复试内容：金属洛氏硬度；检查频率：在同种材料和同一生产工艺条件下，锚具和夹片应以不超过1000套为一个验收批；连接器应以不超过500套为一个验收批。从每批中抽取5%（且不少于5套）做硬度试验。

3、锚具、夹片、连接器复试内容：锚、夹具静载锚固性能试验。检查频率：同批锚具3组（6套锚具、夹片或连接器）。

第二篇：现场工程质量检测

  - 建筑安装工程现场质量检测

（一）基础回填

1、检验依据

（1）《建筑地基基础设计规范》（GB50007—2011）。

（2）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202—2002）。

（3）《建筑地基处理技术规范》（JGJ79—2002）。

2、检验内容

在压实填土的过程中，应分别取样检验土的干密度和含水量。每50~100m2面积内应有一个检验点，根据检验结果求得的压实系数，不得低于设计规范规定，对于碎石土干密度不得低于2.0t/ m3。

（二）室内环境污染检测

1、检验依据

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325—2010）。

2、抽样要求

（1）民用建筑工程验收时，应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度，抽检数量不少于5%，并不得少于3间；房间总数少于3间，应全数检测。

（2）民用建筑工程验收时，凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的，抽检数量减半，并不得少于3间。

（3）室内环境污染物浓度检测点数应符合下表规定

室内环境污染物浓度检测点数设置

| 房间使用面积（m2） | 检测点数（个） |
| --- | --- |
| ＜50 | 1 |
| ≥50且＜100 | 2 |
| ≥100且＜500 | 不少于3 |
| ≥500且＜1000 | 不少于5 |
| ≥1000且＜3000 | 不少于6 |
| ≥3000 | 不少于9 |

（三）综合布线检测

1、检验依据：

（1）《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003

（2）《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007

2、检验要求和取样数量：

综合布线系统性能检测时，对绞电缆布线链路、光纤信道应全部检测，竣工验收抽检时，抽检比例不低于10%，检测点必须包括最远布线点。

（四）建筑地基基础工程检测

1、检验依据

（1）《建筑地基基础设计规范》（GB50007—2011）

（2）《建筑地基基础施工质量验收规范》（GB50202—2002）

（3）《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106—2003）

（4）《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）

2、抽样要求

（1）、地基承载力试验

A、对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基，其竣工后的结果（地基强度或承载力）必须达到设计要求的标准。检验数量，每单位工程不应少于3点，1000平方米以上工程，每100平方米至少应有1点，3000平方米以上工程，每300平方米至少应有1点。每一独立基础下至少应有1点，基槽每20延米应有1点。

B、对水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、砂桩地基、振冲桩复合地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基及夯实水泥土桩复合地基，其承载力检验，数量为总数的0.5%~1%，但不应少于3处。有单桩强度检验要求时，数量为总数的0.5%~1%，但不应少于3根。

（2）、桩基承载力试验

A、当设计有要求或符合下列条件之一时，施工前应采用静载试验确定单桩竖向抗压承载力特征值：

a、设计等级为甲级、乙级的桩基；

b、地质条件复杂、桩施工质量可靠性低；

c、本地区采用新桩型或新工艺。

B、对于符合下列条件之一工程桩应采用单桩竖向抗压承载力静载试验进行验收检验：

a、地基基础设计等级为甲级；

b、地质条件复杂，成桩质量可靠性低；

c、采用新桩型或新工艺；

d、工程施工前已进行单桩静载试验，但施工过程变更了工艺参数或施工质量出现异常；

e、挤土群桩施工产生挤土效应。

C、单桩竖向抗压静载荷试验，单位工程内同一条件下试桩数量不应小于总桩数的1%，且不应小于3根；工程总桩数在50根以内时，不应小于2根。

D、对于承受拔力和水平力较大的桩基，应进行单桩竖向抗拔、水平承载力检测。检测数量不应小于总桩数的1%，且不应小于3根。

E、对于端承型大直径灌注桩，当受设备或现场条件限制无法单桩竖向抗压承载力时，可采用钻芯法测定桩底沉渣厚度并钻取桩持力层岩土芯样检验桩端持力层。抽检数量不应少于总桩数的10%，且不应少于10根。

F、对符合静载试验条件外的预制桩和满足高应变法适用范围的灌注桩，当有本地相近条件下的比对资料时，也可采用高应变法对静载试验范围内的工程桩进行补充验收性检测。对于大直径扩底桩、以及缓变型Q-S曲线的大直径灌注桩均不宜采用本方法检测单桩竖向承载力。单位工程内同一条件下，检测数量不宜少于总桩数的5%，并不应少于5根。

（3）基桩桩身质量试验

A、施工完成后应进行桩身质量检验。直径大于800mm的混凝土嵌岩桩应采用钻孔抽芯法或声波透射法检测；直径小于800mm的桩及直径大于800mm的非嵌岩桩，可采用钻孔抽芯法、声波透射法或动测法进行检测。

B、检测数量：

a、柱下三桩或三桩以下的承台抽检数量不得少于1根；

b、设计等级为甲级，或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩，抽检数量不应少于总桩数的30%，并不得少于20根；其它桩基工程抽检数量不应少于总桩数的20%；并不得少于10根。

（五）主体结构工程检测

1、结构混凝土抗压强度现场检测

（1）检验依据

A、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204—2002）(2011年版)

B、《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004

C、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ23—2011）

D、《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》（CECS02：2005）

E、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（CECS03：2007）

F、《普通混凝土力学性能试验方法标准》（GB/T50081—2002）

（2）抽样要求

A、回弹法、超声回弹综合法

a、取样批量：在相同的生产工艺条件下，混凝土强度等级相同，原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同类结构或构件。

b、试样数量：按批进行检测的构件，抽检数量不得少于同批构件总数的30%且构件数量不得少于10件。单个构件检测适用于单独的结构或构件的检测。

c、取样方法：应随机抽取并使所选构件具有代表性，每一结构或构件测区数都不应少于10个，对其一方向尺寸小于4.5m且另一方向小于0.3m的构件，其测区数量可适当减少，但不应小于5个。当结构或构件所采用的材料及其龄期与制定测强曲线所采用的材料及其龄期有较大差异时，应用同条件试件或钻取混凝土芯样进行修正，试件或钻取芯样数量不宜少于6个，标准芯样（直径为φ100mm）的试件数量不宜少于6个，小直径芯样（直径不小于φ70mm）的试件数量不宜少于9个。

B、钻芯法

a、取样批量：同回弹法。

b、试样数量：按批进行检测的构件，抽检数量不得少于同批构件总数的30%且芯样数量不得少于15个。按单个构件检测时，每个构件的钻芯数量不应少于3个；对于较小构件，钻芯数量可取2个。

c、取样方法：应随机抽取结构的构件或结构的局部并使所选构件具有代表性，芯样应在结构或构件受力较小的部位、混凝土强度质量具有代表性的部位、便于钻芯机安放与操作的部位、避开主筋、预埋件和管线的位置，并尽量避开其他钢筋、用钻芯法和非破损法综合测定强度时，应与非破损法取同一测区部位或附近钻取。

2、砌筑砂浆抗压强度现场检测

（1）、检验依据

A、《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203—2011）。

B、《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004

C、《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》（JGJ/T136—2001）。

D、《砌体工程现场检测技术标准》（GB/T50315—2011）。

E、《冲击法检测硬化砂浆抗压强度技术规程》YB9248-92

（2）、抽样要求

A、冲击法

a、单元检测： 适用于一个砌体单元，取样部位应均匀布置，且不少于三处。砌体单元指按楼层或轴线划分的不大于40m2的墙体和柱。

b、整体检测：随机抽取试料的砌体单元数量应不少于同一验收批中砌体单元总数的30%，且试料总数不应少于12份。同一验收批指砂浆强度等级相同、原材料和配合比基本一致，处于同一分项工程种的砌体。

B、贯入法

a、取样批量：按批抽样检测：应取相同生产工艺条件下，同一楼层，同一品种，同一强度等级，砂浆原材料、配合比、养护条件基本一致，龄期相近，且总量不超过250m3砌体的砌筑砂浆为同一检验批。

b、试样数量：不应少于同批砌体构件总数的30%，且不应少于6个构件，基础砌体可按一个楼层计。面积不大于25m2的砌体构件或构筑物为一个构件。

c、取样方法：每一构件应测16点，测点应均匀分布在构件的水平灰缝上。同一水平灰缝中测点数不宜多于2点。相邻测点水平间距不宜小于240mm。

C、回弹法

a、一栋建筑物或部分建筑物划分为一个或若干个可独立进行分析的结构单元，每一个结构单元划分为若干个检测单元。

b、每一检测单元内，应随机选择6个构件（单片墙体、柱），作为6个测区。当一个检测单元不足6个构件时，应将每个构件作为一个测区。

c、每一个测区数随机布置测点（位），一个测区测点（位）数不应小于5个，每个测点（位）的面积宜大于0.3m2。

d、每个测点（位）内在砌体的水平灰缝上测试12个弹击点，相邻两弹击点的间距不应小于20mm。

3、结构混凝土钢筋保护层厚度检测

（1）检验依据

A、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204—2002）（2011年版）。

B、《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2004）。

（2）抽样要求

A、取样批量及数量：梁类、板类构件，应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检测；当有悬挑梁时，抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%。

B、取样方法：在选定的梁类构件，应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验；在选定的板类构件，应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋，应在有代表性的部位测量1点。

4、混凝土后置埋件现场力学性能检测

（1）、检验依据

A、《建筑锚栓抗拉拔、抗剪性能试验方法》（DG/TJ08-003-2000）。

B、《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ145-2004）。

C、《混凝土结构加固设计规范》（GB50367-2006）。

（2）、抽样要求

A、取样批量：同品种、同规格、同强度等级、基本相同部位的后置埋件组成一个检验批。

B、试样数量：按每检验批后置埋件总数的1‰计算，且不少于3根。

（六） 钢结构工程无损检测

1、检验依据

A、《钢结构工程质量验收规范》（GB50205-2001）

B、《网架结构工程质量检验评定标准》（JGJ78-91）

C、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）

D、《建筑钢结构焊接技术规程》（JGJ81-2002）

2、抽样要求

（1）网架结构工程的焊接球焊缝应进行无损检测，其质量应符合《钢结构工程质量验收规范》GB50205规定的二级质量标准。

同规格成品的焊缝每300只为一批，每批抽取3只，都符合标准为合格；如其中一只不合格，则加倍取样检测，当6只符合标准为合格。

（2）建筑工程中，设计要求全熔透的一级和二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验，若超声波探伤不能对缺陷作出判断时，应采用射线探伤。检测频率见下表。

一、二级焊缝质量等级及缺陷分类

| 焊缝质量等级 |  | 一级 | 二级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内部缺陷超声波探伤 | 评定等级 | Ⅱ | Ⅲ |
|  | 检验等级 | B级 | B级 |
|  | 探伤比例 | 100% | 20% |
| 内部缺陷射线 探伤 | 评定等级 | Ⅱ | Ⅲ |
|  | 检验等级 | AB级 | AB级 |
|  | 探伤比例 | 100% | 20% |

（3）城市桥梁工程中，焊缝声波探伤范围和检验等级应符合下表规定。

焊缝超声波探伤内部质量等级

| 焊缝质量级别 | 探伤比例 | 探伤部位（mm） | 板厚（mm） | 检验等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ、Ⅱ级横向对接焊缝 | 100% | 全长 | 10～46 | B |
|  |  |  | >46～56 | B（双面双侧） |
| Ⅱ级纵向对接焊缝 | 100% | 焊缝两端各1000 | 10～46 | B |
|  |  |  | >46～56 | B（双面双侧） |
| Ⅱ级角焊缝 | 100% | 两端螺栓孔部位并延长500，板梁主梁及纵横梁跨中加探1000 | 10～46 | B |
|  |  |  | >46～56 | B（双面双侧） |

（4）城市桥梁工程中，当采用射线探伤时，其数量不得少于焊缝总数的10%，且不少于1条。探伤范围应为焊缝两端各250~300mm；焊缝长度大于1200mm时，中部应加探250~300mm。

二、市政工程现场检测

1、检测依据

（1）《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）

（2）《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）

（3）《给水排水构筑物工程施工及质量验收规范》（GB50141-2008）

（4）《给水排水管道工程施工及质量验收规范》（GB50268-2008）

（5）《公路路基路面现场测试规程》（JTG E60-2008）

2、抽检要求

| 检测项目 | 检测部位 | 检测频率 |
| --- | --- | --- |
| 压实度 | 路基 | 每1000m2，每层抽检1组 |
|  | 路肩 | 每100m，每侧抽检1点 |
|  | 基层、垫层、面层 | 每1000m2，每层抽检1点 |
|  | 管道基础 | 每100m，每层每侧抽检1组 |
|  | 管道两侧、管顶 | 两井之间或每1000m2，每层每侧抽检1组 |
| 无侧限 抗压强度 | 基层、底基层 | 每2000m2，每层抽检1组（6块） |
| 弯沉 | 路基、基层、路面 | 每车道每20m测1点 |
| 平整度 | 路基、基层、路面 | 每车道每20m测1点 |
| 厚度 | 水泥路面、沥青路面 | 每1000m2 测1点 |
| 摩擦系数 | 沥青路面 | 每200m测1点 |
| 构造深度 | 沥青路面 | 每200m测1点 |
|  | 水泥路面 | 每1000m2 测1点 |
| 砼芯样 强度 | 平、侧石 | 每种、每检验批1组（3块） |
|  | 水泥路面 | 每1000m2 测1点 |
| 地基承载力 | 挡土墙基槽 | 每道测3点 |
| 单片梁板静载 | 梁板 | 每品种、规格1~3片 |

注：以上抽检不含人行道部分。

第三篇：建筑节能工程检测

（一）检验依据

（1）《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411—2007）；

（2）浙江省《建筑节能工程施工质量验收规范实施细则》；

（3）《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》（JGJ110—2008）；

（4）《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50234—2002）。

（二）检验内容

1、墙体节能工程

（1）应对进场的保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度；粘结材料的粘结强度；增强网的力学性能、抗腐蚀性能进行见证取样送检。有条件时，可进行外墙传热系数试验室检测，可采用热箱法或热流计法，墙体试件构造应与实际墙体相一致。

同一厂家同一品种的产品，当单位工程保温墙体面积在5000m2以下时各抽查不少于1次；当单位工程保温墙体面积在5000~10000m2以上时各抽查不少于2次；当单位工程保温墙体面积在10000~20000m2以上时各抽查不少于3次；当单位工程保温墙体面积在20000m2以上时各抽查不少于6次；

（2）保温板材与基层及各构造层之间的粘结强度，其中保温板材与基层的粘结强度应做现场拉拔试验。每个检验批不少于3处；

（3）后置锚固件拉拔力应做现场拉拔试验。每个检验批不少于3处；

（4）饰面砖应做粘结强度拉拔试验。以每1000ｍ2同类墙体为一检验批，不足1000ｍ2按1000ｍ2计。每批应取一组3个试样，每相邻的三个楼层应至少取一组试样，试样应随机抽取，取样间距不得小于500mm。

（5）外墙节能构造应做钻芯法现场实体检验，检验墙体保温材料种类、保温层的厚度、保温构造层的做法是否符合设计要求；

外墙节能构造检测取样部位应由监理（建设）与施工双方共同确定，不得在外墙施工前预先确定；取样部位应选取节能构造有代表性的外墙上相对隐蔽的部位，并且兼顾不同朝向和楼层；每个单位工程的外墙至少抽查不少于3处，每处一个检查点；当一个单位工程外墙有两种以上节能保温做法时，每种节能做法的外墙应抽查不少于3处；取样部位应均匀分布，不宜在同一个房间外墙上取2个或2个以上芯样；

（6）当外墙采用保温浆料做保温层时，应在施工中制作同条件养护试件，检测导热系数、干密度、压缩强度。保温浆料的同条件养护试件应见证取样送检。每个检验批应抽样制作同条件养护试块不少于3组；

（7）有特殊要求时，也可进行围护结构保温系统传热系数检验和抗冲击性能检验。

2、幕墙节能工程

（1）应对幕墙节能工程使用保温材料的导热系数、密度；幕墙玻璃的可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点；隔热型材的抗拉强度、抗剪强度进行见证取样送检。同一厂家同一品种的产品，抽检不少于1组。

（2）幕墙的气密性能应符合设计规定的等级要求，当幕墙面积大于3000m2或建筑外墙面积50%时，应现场抽取材料和配件，在检测试验室安装制作试件进行气密性能检测，检测结果应符合设计规定的等级要求。气密性检测试件应包括幕墙的典型单元、典型拼缝、典型可开启部分。试件应按照幕墙工程施工图进行设计。试件设计应经建筑设计单位项目负责人、监理工程师同意并确认。气密性能检测应对一个单位工程中面积超过1000m2的每一种幕墙均抽取一个试件进行检测。

3、门窗节能工程

（1）建筑外窗进入施工现场时，应对外窗气密性、传热系数、玻璃遮阳系数、可见光透射比和中空玻璃露点进行见证取样送检。同一厂家、同一品种、同一类型的产品各抽查不少于3樘（件）。

（2）外窗现场气密性实体检测。每个单位工程的外窗至少抽查3樘。当一个单位工程外窗有2种以上品种、类型和开启方式时，每种品种、类型和开启方式的外窗应抽查不少于3樘。

4、屋面、地面节能工程

保温隔热材料进场时应对导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能进行见证取样送检。同一厂家同一品种的产品，各抽查不少于3组。

5、采暖节能工程

应对散热器的单位散热量、金属的热强度；保温材料的导热系数、密度、吸水率进行见证取样送检。

同一厂家同一规格的散热器按其数量的1%进行见证取样送检，但不得少于2组；同一厂家同一材质的保温材料见证取样送检的次数不得少于2次。

6、通风与空调节能工程

应对风机盘管机组的供冷量、供热量、风量、出口静压、噪声及功率；绝热材料导热系数、密度、吸水率进行见证取样送检。

同一厂家的风机肋管机组按其数量的2%进行见证取样送检，但不得少于2台；同一厂家同一材质的绝热材料复检次数不得少于2次。

7、空调与采暖系统冷热源及管网节能工程

采暖通风与空调工程安装完成后，应进行系统节能性能的检测，且应由建设单位委托具有相应资质的检测机构检测并出具报告。受季节影响未进行的节能性能检测项目，应在保修期内补做。检测主要项目及抽样要求见下表（注：系统节能性能检测的项目和抽样数量也可以在工程合同中约定，必要时可增加其他检测项目，但合同中约定的检测项目和抽样数量应符合以上要求）

系统节能性能检测项目

| 序号 | 检则项目 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室内温度 | 居住建筑每户抽测卧室或起居室1间，其他建筑按房间总数抽测10% |
| 2 | 供热系统室外管网的水力平衡度 | 每个热源与换热站均不少于1个独立的供热系统 |
| 3 | 供热系统的补水率 | 每个热源与换热站均不少于1个独立的供热系统 |
| 4 | 室外管网的热输送效率 | 每个热源与换热站均不少于1个独立的供热系统 |
| 5 | 各风口的风量 | 按风管系统数量抽查10%，且不得少于1个系统 |
| 6 | 通风与空调系统的总风量 | 按风管系统数量抽查10%，且不得少于1个系统 |
| 7 | 空调机组的水流量 | 按系统数量抽查10%，且不得少于1个系统 |
| 8 | 空调系统冷热水与冷却水总流量 | 全数 |

8、配电与照明节能工程

（1）应对低压配电系统选择的电缆、电线的截面和每芯导体电阻值进行见证取样送检。同一厂家各种规格总数的10%，且不少于2个规格。

（2）工程安装完成后应对低压配电系统进行调试，调试合格后应对低压配电电源质量进行检测（自检），检测内容为供电电压偏差、公共电网谐波电压值、谐波电流值、三相电压不平衡度。检查数量为全部检测。

（3）通电试运行时，应由建设单位委托具有相应资质的检测单位对照明系统的平均照度与照明功率密度进行检测。检查数量为每功能区检测不少于2处。